ГОСТ 26020-83

УДК 669.14-422.2-122.4:006.354				   Группа В22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ

ГРАНЯМИ ПОЛОК

Сортамент

Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges.

Dimensions

ОКП 09 2500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. ? 6095 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм.

2. По соотношению размеров и условиям применения двутавры подразделяются на типы:

Б — нормальные двутавры;

Ш — широкополочные двутавры;

К — колонные двутавры.

3. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

4. Размеры двутавров, площадь поперечного сечения, линейная плотность и справочные величины приведены в табл. 1.

5. Предельные отклонения по размерам и геометрической форме двутавров (черт. 1 и 2) не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

Обозначение к чертежу и табл. 1:

h — высота двутвара; b — ширина полки; s — толщина стенки; t —толщина полки; r — радиус сопряжения; I — момент инерции; W — момент сопротивления; S — статистический момент полусечения; i — радиус инерции.

Черт. 1

Условные обозначения:

b1 — ширина укороченного фланца;

b2 — ширина удлиненного фланца;

— перекос полки;

f — кривизна стенки по высоте сечения.

Черт. 2

Таблица 1

Номер профиляммПлощадь сечения, Линейная плотность, Справочные величины для осей

hbstrсм2кг/мХ-ХY-YIx, см4Wx,см3Sx, см3tx, смIy, см4Wy,см3ty, смНормальные двутавры10Б1100554,15,7710,328,117134,219,74,0715,95,81,2412Б1

12Б2117,6

12064

643,8

4,45,1

6,3711,03

13,218,7

10,4257

31843,8

53,024,9

30,44,83

4,9022,4

27,77,0

8,61,42

1,4514Б1

14Б2137,4

14073

733,8

4,75,6

6,9713,39

16,4310,5

12,9435

54163,3

77,335,8

44,25,70

5,7436,4

44,910,0

12,31,65

1,6516Б1

16Б2157

16082

824,0

5,05,9

7,4916,18

20,0912,7

15,8689

86987,8

108,749,5

61,96,53

6,5854,4

68,313,3

16,61,83

1,8418Б1

18Б2177

18091

914,3

5,36,5

8,0919,58

23,9515,4

18,81063

1317120,1

146,367,7

83,27,37

7,4181,9

100,818,0

22,22,04

2,0520Б12001005,68,51228,4922,41943194,3110,38,26142,328,52,2323Б12301105,69,01232,9125,82996260,5147,29,54200,336,42,4726Б1

26Б2258

261120

1205,8

6,08,5

10,01235,62

39,7028,0

31,24024

4654312,0

356,6176,6

201,510,63

10,83245,6

288,840,9

48,12,63

2,7030Б1

30Б2296

299140

1405,8

6,08,5

10,01541,92

46,6732,9

36,66328

7293427,0

487,8240,0

273,812,29

12,50390,0

458,655,7

65,53,05

3,1335Б1

35Б2346

349155

1556,2

6,58,5

10,01849,53

55,1738,9

43,310060

11550581,7

662,2328,6

373,014,25

14,47529,6

622,968,3

80,43,27

3,3640Б1

40Б2392

396165

1657,0

7,59,5

11,52161,25

69,7248,1

54,715750

18530803,6

935,7456,0

529,716,03

16,30714,9

865,086,7

104,83,42

3,5245Б1

45Б2443

447180

1807,8

8,411,0

13,02176,23

85,9659,8

67,524940

288701125,8

1291,9639,5

732,918,09

18,321073,7

1269,0119,3

141,03,75

3,8450Б1

50Б2492

496200

2008,8

9,212,0

14,02192,98

102,8073,0

80,737160

423901511,0

1709,0860,4

970,219,99

20,301606,0

1873,0160,6

187,34,16

4,2755Б1

55Б2543

547220

2209,5

10,013,5

15,524113,37

124,7589,0

97,955680

627902051,0

2296,01165,0

1302,022,16

22,432404,0

2760,0218,6

250,94,61

4,7060Б1

60Б2593

597230

23010,5

11,015,5

17,524135,26

147,30106,2

115,678760

876402656,0

2936,01512,0

1669,024,13

24,393154,0

3561,0274,3

309,64,83

4,9270Б1

70Б2691

697260

26012,0

12,515,5

18,524164,70

183,60129,3

144,2125930

1459123645,0

41872095,0

2393,027,65

28,194556,0

5437,0350,5

418,25,26

5,4480Б1

80Б2791

798280

28013,5

14,017,0

20,526203,20

226,60159,5

177,9199500

2322005044

58202917,0

3343,031,33

32,016244,0

7527,0446,0

537,65,54

5,7690Б1

90Б2893

900300

30015,0

15,518,5

22,030247,10

272,40194,0

213,8304400

3492006817

77603964,0

4480,035,09

35,808365,0

9943,0557,6

662,85,82

6,04100Б1

100Б2

100Б3

100Б4990

998

1006

1013320

320

320

32016,0

17,0

18,0

19,521,0

25,0

29,0

32,530293,82

328,90

364,00

400,60230,6

258,2

285,7

314,5446000

516400

587700

6554009011

10350

11680

129405234,0

5980,0

6736,0

7470,038,96

39,62

40,18

40,4511520,0

13710,0

15900,0

17830,0719,9

856,9

993,9

1114,36,26

6,46

6,61

6,67Широкополочные двутавры20Ш11931506,09,01338,9530,626602751538,2650767,63,6123Ш12261556,510,01446,0836,242603772109,6262280,23,6726Ш1

26Ш2251

255180

1807,0

7,510,0

12,01654,37

62,7342,7

49,26225

7429496

583276

32510,70

10,88974

1168108,2

129,84,23

4,3130Ш1

30Ш2

30Ш3291

295

299200

200

2008,0

8,5

9,011,0

13,0

15,01868,31

77,65

87,0053,6

61,0

68,310400

12200

14040715

827

939398

462

52612,34

12,53

12,701470

1737

2004147,0

173,7

200,44,64

4,73

4,8035O1

35Ш2

35Ш3338

341

345250

250

2509,5

10,0

10,512,5

14,0

16,02095,67

104,74

116,3075,1

82,2

91,3019790

22070

251401171

1295

1458651

721

81314,38

14,52

14,703260

3650

4170261

292

3345,84

5,90

5,9940Ш1

40Ш2

40Ш3388

392

396300

300

3009,5

11,5

12,514,0

16,0

18,022122,40

141,60

157,2096,1

111,1

123,434360

39700

447401771

2025

2260976

1125

125916,76

16,75

16,876306

7209

8111420

481

5417,18

7,14

7,1850Ш1

50Ш2

50Ш3

50Ш4484

489

495

501300

300

300

30011,0

14,5

15,5

16,515,0

17,5

20,5

23,526145,70

176,60

199,20

221,70114,4

138,7

156,4

174,160930

72530

84200

961502518

2967

3402

38381403

1676

1923

217320,45

20,26

20,56

20,826762

7900

9250

10600451

526

617

7076,81

6,69

6,81

6,9260Ш1

60Ш2

60ШЗ

60Д14580

587

595

603320

320

320

32012,0

16,0

18,0

20,017,0

20,5

24,5

28,528181,10

225,30

261,80

298,34142,1

176,9

205,5

234,2107300

131800

156900

1825003701

4490

5273

60552068

2544

2997

345524,35

24,19

24,48

24,739302

11230

13420

15620581

702

839

9767,17

7,06

7,16

7,2370Ш1

70Ш2

70ШЗ

70Ш4

70Ш5683

691

700

708

718320

320

320

320

32013,5

15,0

18,0

20,5

23,019,0

23,0

27,5

31,5

36,530216,40

251,70

299,80

341,60

389,7169,9

197,6

235,4

261,1

305,9172000

205500

247100

284400

3306005036

5949

7059

8033

92102843

3360

4017

4598

529828,19

28,58

28,72

28,85

29,1310400

12590

15070

17270

20020650

787

942

l079

12516,93

7,07

7,09

7,11

7,17Колонные двутавры20K1

20K2195

198200

2006,5

7,010,0

11,51352,82

59,7041,5

46,93820

4422392

447216

2478,50

8,611334

1534133

1535,03

5,0723K1

23K2227

230240

2407,0

8,010,5

12,01466,51

75,7752,2

59,56589

7601580

661318

3659,95

10,022421

2766202

2316,03

6,0426K1

26K2

26K3255

258

262260

260

2608,0

9,0

10,012,0

13,5

15,51683,08

93,19

105,9065,2

73,2

83,110300

11700

13560809

907

1035445

501

57611,14

11,21

11,323517

3957

4544271

304

3496,51

6,52

6,5530K1

30K2

30К3296

300

304300

300

3009,0

10,0

11,513,5

15,5

17,518108,00

122,70

138,7284,8

96,3

108,918110

20930

239101223

1395

1573672

771

87412,95

13,06

13,126079

6980

7881405

465

5257,50

7,54

7,5435К1

35К2

35K3343

348

353350

350

35010,0

11,0

13,015,0

17,5

20,020139,70

160,40

184,10109,7

125,9

144,531610

37090

429701843

2132

24351010

1173

135115,04

15,21

15,2810720

12510

14330613

715

8178,76

8,83

8,8140К1

40К2

40K3

40К4

40К5393

400

409

419

431400

400

400

400

40011,0

13,0

16,0

19,0

23,016,5

20,0

24,5

29,5

35,522175,80

210,96

257,80

308,60

371,00138,0

165,6

202,3

242,2

291,252400

64140

80040

98340

1215702664

3207

3914

4694

56421457

1767

2180

2642

321717,26

17,44

17,62

17,85

18,1017610

21350

26150

31500

37910880

1067

1307

1575

189610,00

10,06

10,07

10,10

10,11Двутавры дополнительной серии (Д)24ДБ1

27ДБ1

36ДБ1239

269

360115

125

1455,5

6,0

7,29,3

9,5

12,315

15

1835,45

40,68

62,6027,8

31,9

49,13535

5068

13800295,8

376,8

766,4166,6

212,7

434,19,99

11,16

14,84236,8

310,5

627,641,2

49,7

86,62,58

2,76

3,1735ДБ1

40ДБ1

45ДБ1

45ДБ2349

399

450

450,0127

139

152

180,05,8

6,2

7,4

7,68,5

9,0

11,0

13,315

15

15

1842,78

50,58

67,05

82,833,6

39,7

52,6

65,08540

13050

21810

28840489,4

654,2

969,2

1280279,4

374,5

556,8

72214,13

16,06

18,04

18,7291,5

404,4

646,2

130045,9

58,2

85,0

1442,61

2,83

3,10

3,9630ДШ1

40ДШ1

50ДШ1300,6

397,6

496,2201,9

302,0

303,89,4

11,5

14,216,0

18,7

21,018

22

2692,6

159,0

198,072,7

124,0

155,015090

46330

860101000

2330

3470563

1290

195012,8

17,1

20,82200

8590

9830218

569

6474,87

7,36

7,05 Примечания:

1. Площадь поперечного сечения, справочные величины и линейная плотность вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7,85х103 кг/м3.

2. Радиус сопряжения, указанный на черт. 1, приведен для построения калибра валков.

Таблица 2

Параметр двутавраИнтервал значений параметровпредельные отклоненияВысота hh120

120<h<380

380h<580

h580±2,0

±3,0

±4,0

±5,0Ширина полки bh120

h>120±2,0

±3,0Толщина стенки ss4,4

4,4<s6,5

6,5<s<16,0

16,0s<23,0

23,0s±0,5

±0,7

±l,0

±1,5

±2,0Толщина полки tt6,3

6,3<t<16,0

16,0t<25,0

25,0t<40,0±1,0

±1,5

±2,0

±2,5Перекос полки h120

120<h290

h>2901,0

0,015b3,0

0,015b4,0Смещение полки, относительно стенки,

h120

120<h<190

190h290

h>290 b<220

b2201,5

2,5

3,0

3,0

4,5Кривизна стенки по высоте сечения fh120

120<h<380

380h680

h>6801,0

1,5

2,0

3,0Кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях —0,002 l

Линейная плотность—±4,0%

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,001 l для h  310 мм.

6. Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м:

мерной длины;

мерной длины с отрезком;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с отрезком;

немерной длины.

6.1. Отрезком считаются двутавры длиной не менее:

3 м — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;

4 м — для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 кг/м.

6.2. Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме:

до 5 % от массы партии — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;

до 8% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 до 50 кг/м;

до 12% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 50 до 150 кг/м;

до 20% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 150 кг/м.

6.3. Допускается изготовление двутавров ограниченной длины в пределах немерной.

7. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

мм

Длина профиляИнтервал значений параметровПредельные отклоненияДо 12000 включ.h<790+60До 12000 включh 790+80Св. 12000+1008. Косина реза не должна выводить длину двутавров за предельные отклонения по длине.

В качестве длины двутавра принимается максимальная длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярными продольной оси.

9. Поверхность притупления углов полки должна быть выпуклой без уступов. Радиус притупления не должен превышать 0,2 t, но не более 3 мм.

10. Проверка размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля.

Высота профиля измеряется по оси Y—Y.